ВНИМАНИЕ!
Обязательно   ознакомьтесь   с   необходимыми   мерами   безопасности   до   начала   работ!
И Н С Т Р У К Ц И Я
по применению, транспортировке, хранению и необходимым мерам безопасности 

при работе с составом «КолорРип»
1. Назначение: Состав «КолорРип» предназначен для быстрого и эффективного удаления любых видов лакокрасочных покрытий (ЛКП) с поверхностей различных деталей, механизмов и объектов в промышленности (пищевой, перерабатывающей, машиностроительной, топливно-энергетической, нефтеперерабатывающей и др.), на транспорте, в строительной индустрии, в коммунальном хозяйстве, в сфере услуг (ремонт, реставрация и т.п.) и в быту.
«КолорРип» легко удаляет любые ЛКП с металла, дерева, кирпича, бетона, стекла, камня, фаянса, керамики и многих видов пластиков.

Внимание! – некоторые виды пластиков и резинотехнических изделий могут взаимодействовать с препаратом! 
Всегда сначала проверяйте действие препарата на контрольной поверхности во избежание нежелательных последствий!
2. Состав: «КолорРип» представляет собой сложную композицию, включающую в себя смесь органических растворителей, загустителей, ингибиторов коррозии, поверхностно-активных веществ и специальные функциональные присадки.

3. Способ действия: Состав «КолорРип» активно взаимодействует с широким кругом известных ЛКП и обеспечивает их отрыв от поверхностей и химическое преобразование в мягкую пленку или гелеобразную субстанцию (зависит как от вида ЛКП, так и от материала поверхности), которые далее легко удаляются с поверхности любым удобным способом (при помощи шпателя, ветоши, тампона, струей воды, сжатым воздухом и т.п.). Доказано, что содержащиеся в составе «КолорРип» ингибиторы коррозии и специальные функциональные присадки обеспечивают защиту очищенной поверхности металла от немедленного развития коррозионных процессов.

4. Безопасность: По характеристикам безопасности «КолорРип» относится к 4 классу (малоопасные вещества согласно ГОСТ 12.1.007-76) и является взрыво- и пожаробезопасной жидкостью. Мутагенное, гонадотропное, эмбриотропное и тератогенное действие состава «КолорРип» не установлено; кумулятивность отсутствует полностью.

5. Общие меры безопасности при работе: При работе с составом «КолорРип» необходимо выполнять общие санитарно-гигиенические требования. Работающие с препаратом должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011-87 и ГОСТ 12.4.103-83, применение резиновых перчаток и защитных очков обязательно! При попадании состава на слизистые оболочки и кожные покровы – немедленно смыть водой. Опасность острого ингаляционного отравления при соблюдении условий проведения технологического процесса исключена.
ВНИМАНИЕ! – необходимо строго следовать требованиям Пунктов 7-9 настоящей Инструкции!
6. Порядок выполнения работ с применением состава «КолорРип»:

6.1. Перед нанесением состава «КолорРип» обрабатываемое лакокрасочное покрытие (ЛКП) обязательно должно быть очищено от пыли и загрязнений с помощью жесткой щетки, воды, раствора технического моющего средства либо растворителя. Емкость с составом следует активно взболтать (соблюдая герметичность тары!) для возвращения в раствор осадков, небольшое выпадение которых является нормой; оптимальная температура препарата при нанесении +20 – +25 °С, но не более +30 °С!
Внимание: Всегда соблюдайте осторожность при открывании емкости с составом «КолорРип», особенно после активного взбалтывания! Возможен небольшой выброс паров!
6.2. После нанесения состава «КолорРип» необходимо подождать, пока удаляемое ЛКП полностью не отслоится от поверхности (размягчится, растрескается, вспучится и т.п., в зависимости от вида покрытия), что сделает его пригодным для легкого удаления механическим способом. 
6.3. Время выдержки состава «КолорРип» до момента полного отслоения ЛКП зависит от способа нанесения препарата, температуры поверхности и температуры окружающей среды, а также от вида удаляемого ЛКП и количества его слоев на обрабатываемой поверхности.
6.4. Нанесение состава «КолорРип» производится при помощи кисти, валика, наливом. Состав «КолорРип» наносится ровным слоем толщиной 1–2 мм. Время выдержки состава составляет примерно 3–15 минут. Если после удаления старого ЛКП останутся локальные неотслоившиеся участки, то они обрабатываются препаратом повторно.
6.5. Нанесение состава «КолорРип» возможно и погружным способом. Состав наливается в ёмкость необходимого размера, после чего в емкость погружается обрабатываемое изделие на время выдержки (обычно 3–15 минут).

6.6. Нанесение состава «КолорРип» при помощи аппарата безвоздушного нанесения. Состав равномерно наносится на удаляемое ЛКП при помощи аппарата безвоздушного нанесения. Порядок нанесения состава зависит от технических характеристик конкретного типа применяемого аппарата. Время выдержки после нанесения – 3–15 минут.
Расход состава существенно зависит от способа нанесения и составляет в среднем 0,25 л/кв. метр.

6.7. Удаление ЛКП. Отслоившееся ЛКП, в зависимости от его консистенции, легко удаляется ветошью, шпателем, скребком, струёй воздуха или воды (например, при помощи аппарата высокого давления типа Керхер). Общее время нахождения состава «КолорРип» на обрабатываемой поверхности не должно превышать 35–40 минут. Необходимо исключить высыхание препарата на обрабатываемой поверхности во избежание обратного прилипания фрагментов старого ЛКП, что потребует повторной обработки поверхности в местах прилипания.
Следует увеличивать время выдержки состава при удалении ЛКП, нанесенных с термообработкой.

7. Меры предосторожности при работе с составом «КолорРип»:

-- избегать брызг при работе с составом; обязательно использовать защитные очки и перчатки;
-- не допускать попадания состава на кожу, слизистые оболочки и в глаза;
-- не вдыхать и не нюхать; хранить в защищенном от детей месте;
-- не подвергать воздействию температур выше +30°С;
-- использовать строго по назначению и в соответствии с данной Инструкцией;

-- исключить попадание состава внутрь организма (не глотать, не лизать, не капать в уши!);
-- герметично закрывать упаковку с составом «КолорРип» при его неполном использовании;

-- пустую тару и продукты смыва старых ЛКП утилизировать как строительный мусор.

8. СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-- применять состав для удаления краски с ногтей и волос людей, шкур животных и перьев птиц;

-- применять состав в замкнутом невентилируемом помещении;
-- работать с составом без защитных очков и перчаток;

-- оставлять состав без присмотра в местах, доступных детям.

9. При соприкосновении с составом в нарушение требований настоящей Инструкции:
	При длительном вдыхании паров препарата
	Выйти на свежий воздух. При першении — прополоскать носоглотку, принять тёплое питье (предпочтительно — молоко)

	При проглатывании
	Прополоскать рот, принять большое количество воды с измельчёнными таблетками активированного угля (10—30 шт.). Рвоту не вызывать!

	При попадании в глаза
	Немедленно промыть глаза под струёй холодной воды в течение 
3 – 5 мин, после чего обязательно обратиться к врачу

	При попадании на кожу
	Промыть участок контакта достаточным количеством проточной воды


10. Условия транспортировки и хранения: Состав следует хранить в проветриваемом помещении при температуре от + 0 до +20°С в герметично закрытой таре изготовителя, защищенной от прямых солнечных лучей. При длительном хранении выпадение небольшого осадка является нормальным и устраняется взбалтыванием с обязательным соблюдением герметичности тары.
Транспортирование состава «КолорРип» производится в соответствии с Правилами перевозки грузов на данном виде транспорта; по железной дороге препарат перевозят в крытых вагонах.
Состав годен для применения: В пластиковой таре – не менее шести месяцев; в стеклянной таре – не менее года с даты выпуска при условии неукоснительного соблюдения требований хранения.
Подробная информация: на сайте производителя - http://erciem.ru/
© ООО «ЭРСИЭМ», Московская Область, г. Раменское, ул.К.Маркса, д.5, тел.: +7(925)119-72-19, +7(903)247-68-88
